**СКОТЧ ДЛЯ ПРИКЛЕИВАНИЯ ЗЕРКАЛ A401-001**

Данная лента обладает хорошими клеящими свойствами, как в начале, так и в конце приклеивания ко многим поверхностям, даже таким сложным для приклеивания как полиэтилен и полипропилен.

На отрыв и сдвиг лента имеет гарантированные и стабильные свойства адгезии, даже под действием нагрузок

веса.

**Применение**

Данная лента имеет разностороннее применение: приклеивание зеркал и вывесок; крючков

для полотенец и т.п., крепление рекламной информации на витрины, эмблем и

всевозможных пакетов и ячеек для хранения бумаг; применяется также в мебельной промышленности и автомобильной индустрии, на выставках, в магазинах и т.п.

**Технические данные**

Толщина – 1 мм

Тип клея – акриловый

Основа ленты – белый вспененный полиэтилен

Подложка – бумага, пропитанная силиконом

Предел температур – -30С до +80С

Температура приклеивания – +15С до +40С

Адгезия на отрыв к стали после выдержки в течение суток под углом 180° при скорости

300 мм/мин и температуре 23С) – 25Н/25мм

Прочность на сдвиг (25 мм² к стали под нагрузкой 1 кг при температуре 23С, влажности 50%

и атмосферном давлении) – 2000 часов.